Technický list

Mobil 1 0W-30

Syntetický motorový olej najvyššej kvality

Popis produktu

Mobil 1 0W-30 je syntetický motorový olej najvyššej kvality,ktorý poskytuje motoru čistiacu schopnosť, ochranu proti opotrebeniu a zároveň zlepšuje využitie paliva. Mobil 1 0W-30, Enhanced Fuel Economy Formula, prekračuje požiadavky najnovších priemyselných noriem pre náplne moderných benzínových a dieselových automobilových motorov.  Technológia olejov Mobil 1sa osvedčila v závodných automobiloch a je tou správnou voľbou jazdcov automobilových pretekov na celom svete.  Mobil 1 0W-30 poskytuje kvalitnú ochranu aj tam, kde ju bežné motorové oleje neposkytujú a je ideálna pre všetky typy motorov na celom svete.

Vlastnosti a výhody

Mobil 1 0W-30 sa vyrába zo špeciálnej zmesi syntetických základových zložiek najvyššej kvality v kombinácii s protioderovou technológiou Supersyn (Supersyn Antiwear Technology), a najmodernejšieho systému aditív, ktorý je dnes k dispozícii. Mobil 1 0W-30  zlepšuje využitie paliva, je jedinečne navrhnutý na poskytovanie neprekonateľnej ochrany a znižuje tak jeho opotrebenie, najmä pri studených štartoch vo veľmi chladnom počasí. Tento olej spĺňa všetky priemyselné normy na úsporu paliva, čím pomáha šetriť palivo a znižuje výfukové emisie CO2. Medzi kľúčové vlastnosti a výhody patrí:

| Vlastnosti | Výhody a prípadné prínosy |
| --- | --- |
| Čstiace prísady | Zabraňuje tvorbe nánosov a kalov, čím zaisťuje dlhú životnosť a čistotu motora |
| Vynikajúca tepelná a oxidačná stabilita | Obmedzuje starnutie oleja, čo umožňuje ochranu pri predĺžených intervaloch výmeny oleja |
| Nízka spotreba oleja | Menšie znečistenie prostredia uhľovodíkmi |
| Zlepšené trecie vlastnosti | Väčšia úspora paliva |
| Vynikajúce vlastnosti pri nízkych teplotách | Bezproblémové štarty pri nízkych teplotách a rýchle premazanie motora Predĺženie životnosti motora a elektrického systému |
| Vysoký viskozitný index a protioderová technológia Supersyn | Vynikajúce celkové mazanie a ochrana proti opotrebeniu pre všetky podmienky a štýly jazdenia |

Použitie

Mobil 1 0W-30 sa odporúča pre všetky typy motorov moderných vozidiel, vrátane vysokovýkonných, preplňovaných benzínových a dieselových motorov s viacventilovou technikou vstrekovania paliva.

- Mobil 1 0W-30 je osobitne vhodný pre extrémne podmienky, kde konvenčné oleje často nepostačujú.

- Mobil 1 sa neodporúča pre 2-taktné alebo letecké motory, ak nemajú špecifické schválenie od výrobcu.

Klasifikácie a špecifikácie

| Mobil 1 0W-30 spĺňa alebo presahuje nasledujúce klasifikácie/ špecifikácie |  |
| --- | --- |
| ACEA | A1,A5,B1,B5 |
| API | SL,SJ,EC,CF |
| ILSAC | GF3 |
| Ford WWS | M2C913-A/B |
| General Motors | GM 4718M |

Charakteristické vlastnosti

| Náplň | RN 4677 AAAC |
| --- | --- |

| Mobil 1 0W-30 |  |
| --- | --- |
| Trieda SAE | 0W-30 |
| Viskozita, ASTM D 445 |  |
| cSt pri 40°C | 56 |
| cSt pri 100°C | 10,3 |
| Viskozitný index, ASTM D 2270 | 175 |
| Síranový popol, hm%, ASTM D 874 | 1,2 |
| HTHS Viskozita, mPa·s pri 150°C ASTM D 4683 | 2,99 |
| Bod tuhnutia,°C, ASTM D 97 | -54 |
| Bod vzplanutia,°C, ASTM D 92 | 234 |
| Hustota pri 15 °C kg/l, ASMT D 4052 | 0,851 |

Zdravie a bezpečnosť

Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržujú doporučenia uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.

Logo Mobil, symbol Pegasus a Mobil 1 so Supersyn sú ochranné značky Exxon Mobil Corporation alebo niektorej z jej dcérskych spoločností.