Technická informácia o produkte

BERULUB PASTE PM 30

Mazacia a montážna pasta s obsahom MoS2

Aplikačná oblasť

BERULUB PASTE PM 30 je mazacia a montážna pasta určená na aplikácie v oblastiach s vysokými teplotami, ktorá obsahuje pevné mazivo sulfid molybdeničitý v minerálnom oleji zahustenom syntetickým konzistenčným prostriedkom.
BERULUB PASTE PM 30 je vhodná na mazanie a utesňovanie mechanicky extrémne zaťažovaných klzných plôch ako aj na suché mazanie strojových častí pri aplikačných teplotách vyšších ako 
200 °C. Pri týchto sa základový olej a zahusťovadlo rovnomerne rozložia bez toho, že by dochádzalo k tvorbe zvyškov, ktoré by zamedzovali mazaniu. Vytvorený suchý mazací film znižuje trenie a opotrebovanie oderom. Je účinný do teploty 450 °C (pri zamedzení prístupu vzduchu do 650 °C).

Príklady použitia

Pri montáži, na mazanie a utesňovanie lisovaných uložení, klinových drážok, skrutkových vretien, sediel valivých ložísk ako aj čapov, skrutiek, vedení a na suché mazanie tepelne zaťažovaných mazaných miest s nízkymi rýchlosťami aj na rotujúcich strojových prvkoch v oceliarstve, v elektrárňach, textilných prevádzkach a montážnych odvodoch. 
Aplikačné odporúčanie:
Manipulácia ako s mazacími tukmi. Na očistené funkčné plochy ako sú lícovania, závity, uloženia naneste dostatočné množstvo produktu. Pri špeciálnych aplikáciách za účelom vytvorenia filmu pevného maziva môže byť výhodné pastu rovnomerne rozotrieť pomocou štetca na celú mazanú plochu.

Revízia 00_20.09.03

6009081

Vlastnosti:

- Rozsah teplôt použitia:
-20 až +450 °C 

Pri redukovanom prístupe vzduchu do +650 °C

| Zahusťovadlo | syntetické zahusťovadlo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokojová penetrácia | 0,1 mm | 265 - 295 | DIN ISO 2137 |
| Teplota odkvapnutia | °C | > 230 | IP 396 |
| Základový olej | minerálny olej |  |  |
| Kin. viskozita pri 40 °C | mm2/s | cca. 150 | DIN 51 562 |
| Podiel tuhých mazív | % | cca. 30 |  |

Typické parametre: