Nuto H řada

Vysoce kvalitní hydraulické oleje s ochranou proti opotřebení

Popis produktu

Řada Mobil Nuto H představuje vysoce kvalitní hydraulické oleje určené do průmyslových a mobilních provozních aplikací, které vyžadují oleje s ochranou proti opotřebení. Spojením vysoce kvalitních základových olejů a vybrané kombinace aditiv vznikl výrobek, který splňuje mnoho náročných parametrů nezbytných pro zvýšení výkonu a prodloužení životnosti zařízení. Oleje řady Nuto H podávají dobrý výkon v celé řadě součástí hydraulických soustav, které jsou vystavovány mírným až velmi náročným provozním podmínkám. Vysoká odolnost vůči oxidaci a chemická stabilita napomáhají regulovat tvorbu úsad a snižují riziko zadírání ventilů s následným snížením výkonu hydrauliky. Oleje mají prodlouženou životnost a jsou velmi dobře filtrovatelné, čímž se snižují náklady na údržbu. Poskytují dobrou antikorozní ochranu ve vlhkém prostředí, snadno odlučují vodu a mají dobrou schopnost odlučovat vzduch. Výrobky splňují požadavky celé řady autorizovaných (OEM) výrobců hydraulických zařízení a součástí.

Vlastnosti a výhody

Hydraulické oleje řady Nuto H mají mimořádnou odolnost vůči korozi a opotřebení. Dobrá chemická stabilita umožňuje prodloužit intervaly výměny oleje a filtrů. Vysoká úroveň ochrany proti opotřebení umožňuje zvýšení výkonu zařízení, které se projeví nejen omezením prostojů, ale také zvýšením výrobní kapacity. Dobrá deemulgační schopnost umožňuje těmto olejům pracovat i v soustavách znečištěných malým množstvím vody a přitom snadno odlučovat velká množství vody.

Klíčové užitné vlastnosti olejů řady Nuto H zahrnují:

- Mimořádná ochrana proti opotřebení prodlužuje životnost čerpadel

- Omezení tvorby kalů a úsad v součástech s těsnou vůlí, např. v servoventilech

- Vysoký výkon a plynulý provoz hydraulické soustavy související s rychlým odlučováním vzduchu, nízkou pěnivostí a dobrou odlučitelností vody

- Mimořádná antikorozní ochrana

- Mimořádná filtrovatelnost brání ucpání filtru i v přítomnosti vody

- Chemická stabilita a odolnost vůči oxidaci prodlužují životnost oleje a filtrů

Použití

- Soustavy s lamelovými, zubovými, radiálními i axiálními pístovými čerpadly, do kterých jsou doporučovány oleje s ochranou proti opotřebení

- Hydraulické aplikace, u kterých nelze zabránit netěsnostem a znečištění

- Soustavy, u kterých je malé množství vody nevyhnutelné a jejichž součásti by mohla voda poškodit (soustavy u kterých je velká pravděpodobnost průniku vody do oběhu a kde by tak mohlo dojít k poškození součástí)

- Soustavy, které obsahují převody a ložiska a vyžadují ochranu proti opotřebení

- Soustavy, které vyžadují vysokou úroveň zátěže systému i ochrany proti opotřebení

- Aplikace, u kterých je výhodou ochrana proti korozi tenkou vrstvou oleje, např. u soustav s obsahem vody

- Stroje, jejichž součásti jsou vyrobené různými metalurgickými postupy

Klasifikace a specifikace

| Řada Nuto H splňuje následující klasifikace/specifikace | Mobil Nuto H 22 | Mobil Nuto H 32 | Mobil Nuto H 46 | Mobil Nuto H 68 | Mobil Nuto H 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFNOR NF-E 48-690/1 | X | X | X | X | X |
| AFNOR NF-E 48-603 HM | X | X | X | X | X |
| Denison HF-0 |  | X | X | X | X |
| Vickers I-286-S |  | X | X | X |  |
| Vickers M-2950-S |  | X | X | X |  |
| DIN 51524 PART 2 | X | X | X | X | X |
| ISO 11158 TYPE HM | X | X | X | X | X |

| Mobil Nuto H má následující schválení: |  |  | Mobil Nuto H 22 | Mobil Nuto H 32 | Mobil Nuto H 46 | Mobil Nuto H 68 | Mobil Nuto H 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denison HF-0 |  |  |  | X | X | X | X |  |
| Cincinnati Machine P-68 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Cincinnati Machine P-69 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Cincinnati Machine P-70 |  |  |  |  | X |  |  |  |

Charakteristické vlastnosti

| Nuto H Series |  |  | Mobil Nuto H 22 | Mobil Nuto H 32 | Mobil Nuto H 46 | Mobil Nuto H 68 | Mobil Nuto H 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stupeň viskozity dle ISO |  |  | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |  |
| Viskozita, ASTM D 445, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cSt při 40°C |  |  | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |  |
| cSt při 100°C |  |  | 4,42 | 5,4 | 6,7 | 8,5 | 11,1 |  |
| Viskozitní index, ASTM D 2270 |  |  | 105 | 104 | 104 | 107 | 95 |  |
| Koroze měděného proužku, ASTM D 130 |  |  | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |  |
| Antikorozní ochrana, ASTM D 665B |  |  | splňuje | splňuje | splňuje | splňuje | splňuje |  |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97, |  |  | -24 | -24 | -24 | -18 | -15 |  |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 |  |  | 206 | 212 | 226 | 234 | 242 |  |
| Hustota při 15°C, ASTM D 1298, kg/l |  |  | 0,865 | 0,872 | 0,876 | 0,882 | 0,884 |  |
| Deemulgační doba (minuty) po 3 ml emulzi; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| při 54°C |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | - |  |
| při 82°C |  |  | - | - | - | - | 10 |  |

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Loga Exxon (ESSOl) a Running Tiger jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček.